HOME CLIC ACOUSTIC est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,4 mm, d’un film décor, d’une couche compacte renforcée de fibres de verre et d’une sous couche en non-tissé. L'épaisseur totale est de 6,8 mm.

La sous couche en non-tissé lui apporte des propriétés acoustiques avec 19dB d’isolation aux bruits de chocs.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.

HOME CLIC ACOUSTIC est un produit à clipser qui intègre un système de clipsage vertical dans le sens long et le sens travers afin de faciliter la pose. Il bénéficie du classement U2SP3E2C2 (ATEx n°2770-v1). Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

HOME CLIC ACOUSTIC ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 55% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.